**Акрил-силоксанно стенно микропокритие, пластично, гладко, на кварцова основа, за екстериорно приложение**

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Стенно пластично микропокритие на кварцова основа за защита и декоративни финални работи по външни фасади и стени, съставено от акрил-силоксанни смоли във водна дисперсия, подбрани прахови добавки от кварц, титаниев диоксид и/или светлоустойчиви пигменти, добавки, осигуряващи лекота на полагането и добри бактерицидно-фунгицидни качества. Притежаващ добра ефективност и покриваща способност, продуктът е устойчив на атмосферни въздействия и на износване, притежава състав, правещ го **устойчив на плесени и на водорасли**. Кварцът, съдържащ се в него, го прави по-прилепващ към носещата основа, като му се подобряват, също така, трайността и покриваемостта на повърхности, които не са идеално гладки и еднородни. **QUARZITE FINISH EXTRA** е предназначен за предпазване и декорация на външни фасади, тераси, балкони, външни архитектурни елементи (корнизи) и други архитектурни бетонни елементи. Отличен е и за основна ръка преди нанасяне на други оцветявания или покрития, когато се желае да се подобри сцеплението към носещата основа.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ:

Да се остържи, изчетка и премахне старата боя или не добре закрепени части от мазилката. Да се осигури здрава, суха и чиста повърхност. Да се отстранят предварително от носещата основа, наличия или просмуквания на влага, или пък замърсяващи фактори. Върху ронливи повърхности или върху стари бои, е необходимо да се положи една първа ръка от **RESINPOL** или **RESINLAK**, с цел да се импрегнира и заздрави носещата основа. Да се подмажат евентуални цепнатини и пукнатини с **PLASTOM STUCK** и да се загладят неравностите с **INTOCEM RASANTE** или **RASACOL 1:1**, като се изчака поне 8 – 12 часа. Да се нанесе **QUARZITE FINISH EXTRA** с четка или валяк „мече”, като се положат две или три ръце с интервал от 8 – 12 часа между тях. Да се разреди с вода преди нанасянето до 20 – 25 % в обем, за първата ръка и 10 – 15 % - за втората ръка.

ПРЕПОРЪКИ:

* **Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.**
* **Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).**
* **Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.**
* **Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.**
* **Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.**
* **Да не се полага при риск от престоящ валеж, при силно слънце, при силен вятър или при продължителна мъгла.**
* **Да се защитят фасадите от силен дъжд през времето, необходимо за пълното изсъхване на продукта.**
* **Да се осигурят скелета, с цел да се осигури непрекъснатост на работата до архитектурните прекъсващи елементи, като по този начин се избегне образуването на наслагвания, прехвърляния и разлики в цвета**
* **Да се осигури достатъчно количество от една единствена партида за работата или колкото може по-малко боя за свършване на определените части на работата, с цел да не се прояви очевидна разлика в тоналността.**
* **Да се измият с вода инструментите, веднага след употребата им.**

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**ИЗСЪХВАНЕ ПРИ 20º С** повърхностно (не залепва прах) – около 1 час, в дълбочина – 8-12 часа

**РАЗХОДНА НОРМА** 0.120 – 0.130 l/m2 на ръка, в зависимост от носещата основа

**СПЕЦИФИЧНИ ТЕГЛО:** 1.600 ± 0.05 kg/l

**ЦВЕТОВЕ** Бяло, **“I Colori del Colore”** 228 цвята **“NCS – Moodscapes”** 700 цвята,

**ОПАКОВКА:** 14 l, 4 l и 0.750 l

**Класификация в съответствие със Законодателно постановление No 161 от 27.03.2006 г.:**

c) Оцветявания на външни стени с минерална носеща основа;

Гранични стойности на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в g/l:

от 01.01.2007 г. = 75 g/l,

от 01.01.2010 г. = 40 g/l

Максимална стойност на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в продукта: 40 g/l от подготвеното

Настоящата информация е плод на старателно контролирани изпитания и изразява нашите най-добри и най-актуализирани познания. От друга страна, тази информация се разпространява като индикация и не може да предизвика отговорност от страна на нашата фирма, както и да бъде повод за контестация от какъвто и да е било характер, свързана с използването на описаните продукти. Трябва да се има предвид и факта, че условията на приложение не могат да бъдат контролирани от нашата фирма.

|  |
| --- |
| КРАТКО ОПИСАНИЕ НА АРТ. **0201** **QUARZITE FINISH EXTRA** |

Полагане на **QUARZITE FINISH EXTRA**, акрил-силоксанно стенно оцветяване, пластифицирано, на основата на фин кварц, за защита и декоративни финални работи по външни стени, притежаващо отлична покриваща способност и изпълване, характеризира се с еластичност, добра светлоустойчивост, както и на атмосферни въздействия и износване, притежава състав, правещ го устойчив на плесени и на водорасли, нанасят се две ръце с четка или с валяк („мече”), като предварително се полага една ръка **RESINPOL**, въздухопропусклив подложен фиксатор, имащ импрегниращ и укрепващ ефект.

Продуктите на МР са покрити от „Полица за гаранция на продукта” No 4.078.884-66-8191 на Duomo UniOne Spa – Gruppo Cattolica