ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ И ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ **MP**

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ: 07.02.2013 Г.

|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКА КАРТА: XILO-SOL КСИЛО-СОЛ**  |

**Импрегниращ мат грунд-финиш за дърво, за защита от атмосферни агенти, ултравиолетови лъчи.**

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**XILO-SOL** представлява импрегниращ мат грунд-финиш за дърво, предназначен да защитава от атмосферни агенти и ултравиолетови лъчи, притежаващ отлична възможност за нанасяне с четка и разширение, образува еластичен филм, устойчив на лоши атмосферни условия.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

**XILO-SOL** е предназначен за полагане на открито и закрито върху дървени конструкции, като дъски, талпи, дървени щори, капаци за прозорци, дограма, огради и др., при които, освен декоративния резултат, се изисква ефикасна защитна характеристика срещу въздействието на атмосферните агенти.

Освен това, се препоръчва използването му за предварителна обработка на дървото, преди полагането на каквато и да е било боя или лак

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Носещата основа трябва да бъде суха и добре почистена.

При силно абсорбиращи дървени повърхности е добре първо да се нанесе една ръка прозрачен **XILO-SOL**,за да се избегне образуването на петна.

При боядисана дървена повърхност е задължително предварителното отстраняване на старата боя (лак), тъй като, за да изпълни изцяло предназначението си, продуктът **XILO-SOL** трябва да проникне в дълбочина на дървото.

**XILO-SOL** представлява готов за използване продукт и се нанася посредством четка, пистолет, парче плат или чрез потапяне, като се полагат две ръце през интервал от 24 часа.

При всяко положение, преди нанасянето му е необходимо отново да се разбърка акуратно и да се полага, като се следват жилките на дървото.

**Класификация в съответствие със Законодателно постановление No 161 от 27.03.2006 г.:**

f/s) импрегниращи продукти за дърво, не формиращи филм;

Гранични стойности на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в g/l:

 от 01.01.2010 г. = 700 g/l

Максимална стойност на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в продукта:

< 700 g/l от подготвеното

ПРЕПОРЪКИ:

* **Да се разбърка старателно продукта, преди употреба.**
* **Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха носеща основа, здраво закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да възпрепятства адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.**
* **Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).**
* **Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.**
* **Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.**
* **Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.**
* **Да се осигури достатъчно количество от една-единствена партида за работата или най-малко да се окомплектоват необходимите работни количества, при което да не се допусне очевидна разлика в тоналността.**
* **Да се измият с минерален терпентин инструментите, веднага след употребата им.**

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**вискозитет чаша Форд 4:** sec 13 ± 2

**СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:** kg/l 0,860 ± 0,040

**СУХ ОСТАТЪК:** % 24 ± 2

**ПОКРИВНА СПОСОБНОСТ**

**(ТЕОРЕТИЧНА):** m2 /l 14 - 16

**РАЗРЕДИТЕЛ:** минерален терпентин

**ИЗСЪХВАНЕ ДО СТЕПЕН**

**ДА НЕ ПОЛЕПВА ПРАХ:** часа 2

**ИЗСЪХВАНЕ НА ПИПАНЕ:** часа 24

**ИЗСЪХВАНЕ В ДЪЛБОЧИНА:** часа 48

**ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛАГАНЕ НА**

**НОВ СЛОЙ:** часа 48

**ОПАКОВКА:** l 2,5 и 0,750

**ЦВЕТОВЕ:** прозрачно, бяло, douglas (светло кафяво), кестен, светъл орех, махагон, тъмен орех, венгè

Настоящата информация е плод на старателно контролирани изпитания и изразява нашите най-добри и най-актуализирани познания. От друга страна, тази информация се разпространява като индикация и не може да предизвика отговорност от страна на нашата фирма, както и да бъде повод за контестация от какъвто и да е било характер, свързана с използването на описаните продукти. Трябва да се има предвид и факта, че условията на приложение не могат да бъдат контролирани от нашата фирма.

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ И ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ **MP**

Мод. 51

Рев. 03

27.09.2011 г. 194

Продуктите на МР са покрити от „Полица за гаранция на продукта” No А004078884 на Католическо застрахователно дружество Soc. Coop.