**Патина на основата на метални пълнители за художествени декоративни ефекти**

**BOTTICELLI** се състои от плътна паста, създадена от суровини без разтворители, на основата на специални восъци във воден разтвор и ценни и подбрани метални пълнители, които придават характерния и уникален патиниран металически аспект на повърхностите, върху които се полага. Нанесена върху повърхността, придава приятен гланцирано-патинен ефект, гладък на пипане, който предотвратява проникването на омаслявания и замърсявания, благодарение на хидрофобните си качества. Положена върху варни финални повърхности, вследствие на химическа реакция, образува неповторим материал, поради ценните характеристики, които го отличават.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

Патиниращо покритие за метализирани художествени декоративни ефектиза интериорни решения, за полагане върху фонове от марморино, гипсови шпакловки, оцветявания на варна основа.

ПОДГОТОВКА НА НОСЕЩИТЕ ОСНОВИ

**BOTTICELLI** се полага върху естествени минерални варни носещи основи, гладки и абсорбиращи, като **MARMO DI VENEZIA, RASATO DI CALCE FINE** и **GROSSO,** добре остъргани със съответната стоманена шпакла за **MARMO DI VENEZIA** (със заоблени бордове и острие); по отношение на подготовката на носещите основи с тези продукти, е необходимо да се направи справка в съответните технически карти. За постигане на най-добър декоративен ефект, се препоръчва полагането на долния слой в по-лек цветови тон, в съответствие с цветовете на крайното покритие на **BOTTICELLI.**

**BOTTICELLI** може да се полага посредством шпакла или пък със специална ръкавица или гъба, с едно-единствено минаване.

ПРИЛАГАНЕ:

Полага се **BOTTICELLI**, като се използува съответната шпакла от неръждаема стомана, предназначена за **MARMO DI VENEZIA**, със същата техника, използувана за полагането на гипсови покрития, или пък се полага със специална ръкавица или гъба, които се потапят леко направо в съда с **BOTTICELLI**, като се разнася равномерно по цялата повърхност. При желание да се придаде на повърхността по-интензивен ефект, може да се положи втори слой от продукта. Използваният инструмент, техниката на полагане и креативното вдъхновение на майстора-занаятчия, влияят определящо върху крайния декоративен ефект.

ПРЕПОРЪКИ:

* **Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.**
* **Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).**
* **Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.**
* **Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.**
* **Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.**
* **Да се осигури достатъчно количество от една единствена партида за работата или колкото може по-малко боя за свършване на определените части на работата, с цел да не се прояви очевидна разлика в тоналността.**
* **Да се измият с вода инструментите, веднага след употребата им.**

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**РАЗХОДНА НОРМА** 0.030 – 0.040 l/m2 на положен слой

**ОПАКОВКА** 1 l

**СЪХРАНЕНИЕ:** в плътно затворени съдове, при предпазване от замръзване – до 12 месеца и повече

**ЦВЕТОВЕ** **Колекция „Spatolati e Rasati Decorativi”: 300 Bronzo, 301 Oro, 302 Oro Antico, 303 Argento, 304 Rame, 305 Rame Antico.**

**Класификация в съответствие със Законодателно постановление No 161 от 27.03.2006 г.:**

1) Оцветявания за декоративни ефекти;

Гранични стойности на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в g/l:

от 01.01.2007 г. = 300 g/l,

от 01.01.2010 г. = 200 g/l

Максимална стойност на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в продукта:

200 g/l от подготвеното

Настоящата информация е плод на старателно контролирани изпитания и изразява нашите най-добри и най-актуализирани познания. От друга страна, тази информация се разпространява като индикация и не може да предизвика отговорност от страна на нашата фирма, както и да бъде повод за контестация от какъвто и да е било характер, свързана с използването на описаните продукти. Трябва да се има предвид и факта, че условията на приложение не могат да бъдат контролирани от нашата фирма.

|  |
| --- |
| КРАТКО ОПИСАНИЕ НА АРТ. **0847** **BOTTICELLI** |

Полагане на **BOTTICELLI,** декоративно патиниращо покритие, съдържащо суровини без разтворители, на основата на специални восъци във воден разтвор и ценни и подбрани метални пълнители, със специфичен и уникален металически патиниращ аспект; приятен гланцов и гладък на пипане краен продукт, възпрепятствуващ проникването на омаслявания и замърсявания, притежаващ хидрофобни качества. Полага се като се използува съответната шпакла от неръждаема стомана за **MARMO DI VENEZIA**, със същата техника, използувана за полагането на гипсови мазилки, или като се полага със специална ръкавица или гъба, разпределяйки продукта равномерно по цялата повърхност, в желания цвят, върху своевременно подготвена носеща основа, предварително полагайки **MARMO DI VENEZIA** или **RASATO DI CALCE FINE** или **RASATO DI CALCE GROSSO**, подходящо загладени.

Продуктите на МР са покрити от „Полица за гаранция на продукта” No 4.078.884-66-8191 на Duomo UniOne Spa – Gruppo Cattolica