ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**CERA PER STUCCO DI VENEZIA** представлява емулсия от синтетични восъци, състояща се от изопарафинни въглеводороди и добавки. Нанесена върху повърхността, формира гладко на пипане покритие с приятен гланцов патиниращ ефект, възпрепятстващо проникването на мазнини и замърсявания и притежаващо водоустойчиви свойства. Продуктът не пожълтява с времето.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

**CERA PER STUCCO DI VENEZIA** се използува за защита на венециански гипсови мазилки, марморини и варови мазилки, в случай, че се желае да се направи носещата основа водоотблъскваща и гладка.

Продуктът, благодарение на своите качества, променя паропроницаемостта на носещата основа, в случай, че бъде приложен върху повърхности от минерален тип.

**CERA PER STUCCO DI VENEZIA** може да се нанася както по вътрешни, така и по външни повърхности.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Върху идеално суха гипсова мазилка се нанася **CERA PER STUCCO DI VENEZIA**, след това продуктът се разстила посредством подходяща шпакла от неръждаема стомана за **MARMO DI VENEZIA** (със заоблени бордове и острие), така че да не остане натрупан материал, след което повърхността се полира с помощта на парче вълнен плат. Така обработената повърхност притежава водоотблъскващи качества. Продуктът може да бъде нанесен върху **STUCCO DI VENEZIA, MARMO DI VENEZIA** и **RASATO DI CALCE FINE**.

ПРЕПОРЪКИ:

* **Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.**
* **Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С).**
* **Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място.**
* **Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %.**
* **Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.**

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**РАЗХОДНА НОРМА:** 12 – 35 m2/l = 0.030 – 0.080 l/m2, в зависимост от поглъщането на носещата основа

**СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:** 0.81 g/cm3

**СЪХРАНЕНИЕ:** минимум 1 година в запечатани опаковки при температура над 5º С.

**ОПАКОВКА:** 1 l

Настоящата информация е плод на старателно контролирани изпитания и изразява нашите най-добри и най-актуализирани познания. От друга страна, тази информация се разпространява като индикация и не може да предизвика отговорност от страна на нашата фирма, както и да бъде повод за контестация от какъвто и да е било характер, свързана с използването на описаните продукти. Трябва да се има предвид и факта, че условията на приложение не могат да бъдат контролирани от нашата фирма.

Продуктите на МР са покрити от „Полица за гаранция на продукта” No 4.078.884-66-8191 на Duomo UniOne Spa – Gruppo Cattolica