ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ И ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ MP

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА: арт. 0854 ILLUMINA ИЛУМИНА

Дата на създаване: 03.03.2017 Г.

Водоотблъскваща, фотолуминисцентна, миеща се, дишаща боя на водна основа с ефект „звездно небе“.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ILLUMINA е боя на водна основа, която благодарение на ефекта на

Фотолуминисценцията, превръща обработваните повърхности в едно уникално преживяване, пресъздаващо просветляващия залез на слънцето, оставяйки след себе си небе, обсипано с ярки звезди. Фотолуминисценцията е присъщо свойство на някои материали, които поглъщайки светлината, както естествена, така и изкуствена, действат като естествен акумулатор, натрупвайки я, след което я излъчват в продължение на няколко часа на тъмно.

Това свойство на покритията трансформира пространствата в звездно небе през тъмните часове от денонощието. Колкото по-висока е интензивността на светлината, на която е изложена повърхността, толкова по-голям ще бъде и ефектът на фотолуминисценция. Благодарение на своята специално формула, продуктът е водоотблъскващ, притежава отлично покритие, с добра възможност за миене, без мирис, незапалим и образува филм с добра пропускливост на водните пари, като по този начин се избягват характерните обелвания, надигания и образуването на конденз по покритията.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

ILLUMINA се използва във вътрешни помещения, като бани, кухни,

стаи, всекидневни и т.н., както и навсякъде, където се изисква висококачествено крайно покритие с добра устойчивост на триене и износване, осигуряващо добра

водопропускливост на стените и притежаващо добри характеристики на покривния слой.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Да се нанася върху чиста и суха основа, като отстранят частите от мазилката или старите бои, които не са добре закрепени. Да се запълнят евентуалните процепи и пукнатини, да се шпакловат неравностите. Да се дезинфекцират замърсяванията по стените, причинени от плесени и мухъл, с помощта на подходящи продукти. При полагане върху емайл-лак е необходимо леко да се зашкури основата.

Да се нанесе една ръка с помощта на четка или валяк от продукта SMARTCOAT EXTRAFINE. Изчаква се 4 часа преди продължаване на работата.

ILLUMINA представлява готов продукт за употреба и се полага като обикновена стенна боя. Преди употреба трябва да се разклати, след което се нанасят две ръце с валяк или с четка, с интервал между тях 4 – 6 часа.

ПРЕПОРЪКИ: - Преди да се пристъпи към нанасянето, да се осигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъби, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да компрометира адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията. - Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С). - Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място. - Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %. - Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С. - Веднага след приключване на работата, да се измият инструментите с вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

РАЗРЕЖДАНЕ:	готов за употреба

РАЗХОД ЗА ЕДНА РЪКА ВЪРХУ:

ГИПС КАРТОН, ШПАКЛОВКИ И	0.055 – 0.076 l / m2 - 13 – 18 m2/l

СТАРИ БОИ

СТРОИТЕЛНА МАЗИЛКА	0.080 – 0.110 l / m2 - 9 – 12.5 m2/l

ИЗСЪХВАНЕ ПРИ 20 ° С: 	повърхностно за 30 мин. – 1 час,

в дълбочина за 4 – 6 дни.

ПОВТОРНО ПОКРИТИЕ ПРИ 20 ° С:	след 2 – 3 часа

ВИСКОЗИТЕТ

(UNI EN ISO 2555:2002):	5500 ± 1000 cPs

Плътност

(UNI EN ISO 2811-1: 2003):		1.560 ± 0.05 kg / l

рН:						8.5 ± 1

ГЛАНЦ 					силно матов

(UNI EN ISO 2813 : 2002):		(отражение < 5 геом. 85 °)

Покриваща способност при 7 m2/l	98.22%, Клас 2

(UNI EN ISO 6504 – 3 : 2007)

Изтриване при мокро състояние	 Ldft = 15.57 µm, Клас 2

(UNI EN ISO 11998 : 2006)

Степен на пропускливост на		 Sd = 0.0209 m

водни пари (UNI EN ISO			дебелина = 168 μm

7783 – 2 : 2001)				μ = 124

Клас V1 = висока пропускливост

Степен на водопропускливост	 w = 1,326 kg / (m2h0,5)

(UNI EN 10 – 3 : 2008) 			Клас W1 = висока пропускливост

ЦВЯТ:					Бял

ОПАКОВКИ: 	2,5 l

Класификация в съответствие със Законодателно постановление No 161 от 27.03.2006 г.:

а) матова боя за вътрешни стени и тавани;

Гранични стойности на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в g/l:

от 01.01.2010 г. = 30 g/l

Максимална стойност на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в продукта:

19.9 g/l от подготвеното

Настоящата информация е плод на старателно контролирани изпитания и изразява нашите най-добри и най-актуализирани познания. От друга страна, тази информация се разпространява като индикация и не може да предизвика отговорност от страна на нашата фирма, както и да бъде повод за контестация от какъвто и да е било характер, свързана с използването на описаните продукти. Трябва да се има предвид и факта, че условията на приложение не могат да бъдат контролирани от нашата фирма.