ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ И ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ MP

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА НА АРТ. 0421 PROTEXIL ® ANTIGRAFFITI (ПРОТЕКСИЛ ® АНТИГРАФИТИ)

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ: 04.04.2012 г.

Импрегнатор на базата на силан / силоксан, водо- и маслоотблъскващ антиграфитен продукт,  водоразтворим, използва се за консервиращо обработване на повърхности

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

PROTEXIL® ANTIGRAFFITI предпазва всичките порьозни и адсорбиращи  материали, както и минералните бои, от разрушителното действие на водата и от замърсяването, причинено от маслени субстанции и бои. Полага се както върху вертикални, така и върху хоризонтални повърхности.

Продуктът PROTEXIL® ANTIGRAFFITI прониква дълбоко, без да образува филм и следователно без да променя външния вид и характеристиките на

материал, върху който се нанася.

Неговите активни съставки, модифицираните силан / силоксани, както и специалните защитни восъци, разтворени във вода, го различават съществено

от други подобни продукти като силикони, алуминиеви или цинкови стеарати и акрилни препарати, поради факта, че този продукт покрива микропорестата част на материала, образувайки специфична молекулярна структура, непозволяваща преминаването на вода, обаче позволяваща проникването на въздуха, т.е. се явява „дишащо“ покритие. PROTEXIL® ANTIGRAFFITI изпълнява не само хидрофобно (водоотблъскващо) действие, но също така и проявява  маслофобен ефект, т.е. явява се маслоотблъскващ продукт: петна от масло, грес или боя могат лесно да бъдат отстранени от обработените повърхности. Той има дълготрайност, далеч превишаваща тази на други подобни продукти, не променя външния вид на носещата основа, върху която се прилага, може да се боядисва. PROTEXIL® ANTIGRAFFITI е на водна основа и следователно не съдържа вредни разтворители за човека и за

околната среда и не излъчва неприятен мирис; противодейства в значителна степен на движението отвътре навън на солни разтвори, намиращи се в носещата основа, върху която се нанася.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Продуктът PROTEXIL® ANTIGRAFFITI е особено подходящ за обработка и защита на тухли, изпечено керамично покритие, клинкер, камъни, мрамори, цимент, подпрозоречни корнизи (первази), абсорбиращи стенни бои (по-специално варови и силикатни), без да се променя външния вид на носещата основа и пропускливостта й по отношение на водните пари, но намалявайки с над 90% капилярното абсорбиране на водата. PROTEXIL® ANTIGRAFFITI представлява идеалното решение за обработка на фасади за улесняване на премахването на графити, постери, спрейове с бои и други подобни, така също и на сгради с историческа стойност и паметници, поради факта, че не променя външния вид и характеристиките на повърхността; освен това способства за разрешаване на досадния проблем с ефлоресценцията (избиването на солни петна) по зидовете.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ:

Продуктът PROTEXIL® ANTIGRAFFITI е готов за употреба. Да се подсигури напълно суха, чиста, абсорбираща повърхност. Да се почисти с четка наличния повърхностен слой от соли и се отстрани евентуалното наличие на мухъл и мъх. Да се нанесе с четка или се напръска с ниско налягане продукта върху повърхността, осигурявайки добро насищане чрез полагане на две ръце, една след друга.

В случай, че се нанася върху повърхности с ниска абсорбция, продукта е необходимо да се разреди с вода в съотношение 1: 1.

Хидрофобният и олеофобният ефект се достига частично до 24 часа, а напълно - в рамките на една седмица.

ПРЕПОРЪКИ:

- Преди да се пристъпи към нанасянето, да се подсигури наличието на напълно суха и „узряла” носеща основа, много добре закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъбички, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да наруши адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията.

- Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място при температура над + 5º С), да не се допуска замръзване.

- Продуктът да се използва при температура на околната среда и на носещата основа между + 5º С и + 35º С и относителна влажност, непревишаваща 75 %.

- Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С.

- Да не се полага при риск от предстоящ валеж, при силно слънце, при наличието на силен вятър или при продължителна мъгла.

- Да се защитят фасадите от силен дъжд през времето, необходимо за окончателната полимеризация  на продукта.

- Да се измият с вода инструментите веднага след използването им.

- Продуктът запазва качествата си при съхранение за период от минимум 6 месеца, като след този срок е необходимо да се проверят производствените му характеристики преди използването.

- За всяка непредвидена тук ситуация, да се търси информация в съответната карта за безопасна работа.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

ВЪНШЕН ВИД НА ИЗСЪХНАЛИЯ 	безцветен, натурален, леко тониран

ФИЛМ:

ФИЗИЧЕСКИ АСПЕКТ НА 	белезникава млекоподобна течност

ПРОДУКТА:

РАЗХОДНА НОРМА:	200 – 400 ml/m2

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО:	1 ± 0.05 kg/l

СУХ ОСТАТЪК ПРИ 105º С:	около 4.5 %

pH:	≈ 6

РАЗРЕДИТЕЛ (за пресен продукт):	вода

ОПАКОВКА	20 l, 5 l и 1 l

Класификация в съответствие със Законодателно постановление No 161 от 27.03.2006 г.:

g) праймер;

Гранични стойности на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в g/l:

от 01.01.2010 г. = 30 g/l,

Максимална стойност на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в продукта: 					10 g/l от подготвеното

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА АРТ. 0421 PROTEXIL ® ANTIGRAFFITI (ПРОТЕКСИЛ ® АНТИГРАФИТИ)

Полагане на PROTEXIL® ANTIGRAFFITI, безцветен воден разтвор за импрегниране, на базата на специфично силан / силоксаново съединение и на специални защитни восъци, водо- и маслоотблъскващ продукт, характеризиращ се с алкална устойчивост и пропускливост на водни пари, за защита на всички порести и абсорбиращи материали и на минерални бои от разрушителното въздействие на водата и от замърсяването, причинено от маслени субстанции и бои, както на вертикални, така и на хоризонтални повърхности, с цел да се избегне образуването на солени ефлоресценции (избиване на солни петна), замърсявания, плесени и водорасли, без да променя естествения външен вид на носещата основа, нанесен с помощта на четка или валяк посредством няколко ръце до пълното насищане на носещата основа. Наличието на евентуални следи от графити може да се отстрани посредством гореща вода или пара при температура 70-80 ° С.

След отстраняването им е необходимо да се нанесе нов слой PROTEXIL ANTIGRAFFITI за възстановяване на защитата на почистената повърхност.