ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БОИ И ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ MP

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА: арт. 0818 # DISEGNAMI ДИЗЕНЯМИ

Дата на създаване: 02.07.2018 г.

Боя, с помощта на която се постига ефект на училищна дъска за писане с тебешири.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

# DISEGNAMI представлява боя, пресъздаваща ефект на училищна дъска, превръща повърхността в дъска за писане с тебешири и креди, която се почиства лесно с помощта на обикновено меко парче плат или гума.

# DISEGNAMI притежава отлична възможност за измиване, както и повърхностна твърдост.

За да се почисти добре повърхността е необходимо използването на меко парче плат и вода.

ОБЛАСТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:

Продуктът # DISEGNAMI  намира отлично приложение, както върху повърхности

с малки размери, като например предмети, така също и върху големи повърхности, като стени. Прилага се навсякъде,  където се желае да се превърне една повърхност в дъска за писане, както и в частния сектор (кухня, хладилник, врати и др.), така и в обществения (ресторанти, училища, заседателни зали и др.). След предварителна подготовка на основата, може да бъде

нанася се върху мазилка, бетон, зидария, фиброцимент, гипсова шпакловка,

MDF, дърво, метал, поцинкован метал, леки сплави, PVC.

НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ:

Да се нанася върху чиста и суха основа, без влага, масла, греси, силикони и всичко друго, което би могло да компрометира сцеплението или успешната работа.

ВЪРХУ СТЕННИ ОСНОВИ: Да се изчетка внимателно повърхността,

където е необходимо да се запълни и подравни с PLASTUC TIPO A или STUCCO

IN POLVERE MP (прахообразнa шпакловка). Върху нови носещи основи или върху стари бои, намиращи се в добро състояние и добре закрепени, да се положи една първа грундираща ръка от SMARTCOAT EXTRAFINE, посредством четка или валяк, като при особено ронливи основи е необходимо предварително да се укрепи повърхността с една ръка от PRIMER A, разреден в съотношение 1:4 с вода. Не добре закрепените стари бои е необходимо да се премахнат. Върху акрилни бои, грапави пластмасови текстури или стари цветни покрития в добро състояние и отлично закрепени, може да се нанася директно след акуратното отстраняване на прах и замърсявания.

ВЪРХУ МDF: Да се нанесе една първа грундираща ръка от SMARTCOAT EXTRAFINE (суперфин).

ВЪРХУ ДЪРВО: Върху ново дърво да се нанесе една ръка от HYDROXILO trasparente (прозрачен) като импрегниращ грунд, след което една ръка от

COVERLEGNO, покритие под боята на водна основа.

ВЪРХУ ЖЕЛЯЗО: Да се изчетка внимателно и да се отстрани старателно наличната евентуална ръжда, да се нанесе една ръка грундиращ антикорозионен слой от UNIMETAL HYDRO, след което да се изчака 24 часа преди да се положи # DISEGNAMI.

ВЪРХУ ЦИНК И ЛЕКИ СПЛАВИ: Да се измие и обезмасли повърхността с помощта на абразивна гъба, използвайки разтвор на вода, амоняк и прах за пране, след това да се нанесе една грундираща антикорозионна ръка от UNIMETAL HYDRO, след което да се изчака 24 часа преди да се положи # DISEGNAMI.

ВЪРХУ PVC И ПЛАСТМАСОВИ МАТЕРИАЛИ: Да се зашкури повърхността,

да се отстранят праха и замърсяванията, след което да се нанесе една ръка

антикорозионен грунд UNIMETAL HYDRO, след което да се изчака 24 часа преди да се положи # DISEGNAMI.

След като подготовката на основата приключи, да се нанесе продукта # DISEGNAMI в две или три ръце с помощта на валяк, в интервал от 6 часа между ръцете.

# DISEGNAMI е готов за употреба, поради което не е необходимо да се разрежда. Да се изчака няколко дни до омрежването (полимеризацията) на продукта, преди да започне да се пише с тебешири по повърхността.

ПРЕПОРЪКИ: - Преди да се пристъпи към нанасянето, да се осигури наличието на идеално суха и „узряла” носеща основа, идеално закрепена към долния слой, отсъствието на замърсявания, омаслявания, мухъл, плесен, гъби, бактерии, соли и всичко друго, което би могло да компрометира адхезията (сцеплението) или успешното завършване на операцията. - Опаковките да се съхраняват, като се изключи възможност от замръзване (минимум + 5º С). - Да се съхранява на хладно, сухо и защитено от слънчеви лъчи място. - Продуктът да се използува при температура на околната среда и на носещата основа между + 8º С и + 35º С, при относителна влажност, непревишаваща 75 %. - Да се избягва изсъхването да става при температура на околната среда и на носещата основа по-ниска от + 5º С. - Да се потърси при необходимост помощта на нашата техническа служба, имайки предвид многообразието и сложността на технологичните операции.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

РАЗРЕЖДАНЕ:	готов за употреба

РАЗРЕДИТЕЛ:	вода

ВИСКОЗИТЕТ

(UNI EN ISO 2555:2002):	3500 ± 1000 cPs

Плътност

(UNI EN ISO 2811-1: 2003):		1.30 ± 0.05 kg / l

рН:						8.5

ИЗСЪХВАНЕ ПРИ 20 ° С: 	повърхностно – за около 10 мин.

СУХО ПОКРИТИЕ НА ДОПИР:	1 – 2 часа

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАНАСЯНЕ НА

СЛЕДВАЩО ПОКРИТИЕ:	4 – 6 часа

ИЗСЪХВАНЕ В ДЪЛБОЧИНА:	около 12 часа

ТЕОРЕТИЧНА ПОКРИВНА

СПОСОБНОСТ ЗА ЕДНА РЪКА:	14 – 16 m2/l

ВЪНШЕН ВИД НА ИЗСЪХНАЛИЯ

ФИЛМ:					сатен

ЦВЯТ:					Ардезия (скално сиво с леки синкави нюанси)

ОПАКОВКИ: 	0,75 l

Класификация в съответствие със Законодателно постановление No 161 от 27.03.2006 г.:

l) бои за постигане на декоративни ефекти;

Гранични стойности на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в g/l:

от 01.01.2010 г. = 200 g/l

Максимална стойност на емисии от органични летливи съставки (C.O.V.) в продукта:

50 g/l от подготвеното

Следва стандартния текст

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА АРТ. 0818 # DISEGNAMI ДИЗЕНЯМИ

Полагане на продукта # DISEGNAMI, декоративна боя, притежаваща ефекта на училищна дъска за писане с тебешири, лесно почистваща се, притежаваща повишена възможност да се измива, както и повърхностна здравина, в две или три ръце, с помощта на валяк, без разреждане, след предварителна подготовка на основата.